| Blizgesys: | 5, 10, 20, 30, 50, 70, 90 |
| --- | --- |
| Naudojimo sritys: | Kėdės, durys, plokščios ir tekintos dalys, grindjuostės, baldai, dailylentės. |
| Naudojimo būdas: | Visų tipų purkštuvai, volelis, teptukas ir t.t. (svarbu, kad įranga būtų tinkama vandeniniams produktams). |
| Maišymo procesas: | Paruoštas naudojimui. Jeigu reikia skiesti vandeniu iki 5%. |

Techniniai duomenys:

| Nelakių medžiagų kiekis (%): | 24 ± 2 |
| --- | --- |
| Tankis (kg/l): | 1.030 ± 0.030 |
| Klampumas (DIN 4 / 20°C): | 40” ± 5” 60” ± 5” (90 blizgesys) |

Bendri duomenys

| Sluoksniai: | 2 |
| --- | --- |
| Rekomenduojamas kiekis (g/m²): | Min. 80, Max. 140 vienam sluoksniui |
| Džiūvimo trukmė (100 g/m² / 20°C): | Nelimpa dulkės po 20’ Nelimpa liečiant po 60’ Galima dėti vienas ant kito 24 val. |
| Galiojimo laikas (mėn.) | 15 |

AF54**/00  skaidrus vienkomponentis vandeninis lakas (savaime gruntuojantis lakas) skirtas vidaus darbams. Paviršiams suteikia tvirtą, skaidrią ir glotnią plėvelę. Jis gali būti naudojamas kaip lakas baigiamajam sluoksniui, taip pat kaip gruntinis pagrindas vandeninėse sistemose (HYDROPLUS). Produktas puikiai užpildo poras. Gali būti tonuojamas AC0600/XX arba AC1810/XX vandeniniais beicais.

Paviršiaus paruošimas

Prieš pradedant lakavimo darbus, paviršių rekomenduojama sušveisti 180-220 rūpumo šveitimo popieriumi. Norint išgauti labai geros kokybės paviršių pirmam sluoksniui rekomenduojama dėti vandeninį gruntą, o baigiamajam sluoksniui naudoti AF54**/00. Pirmą sluoksnį rekomenduojama sušveisti 320-400 rupumo šveitimo popieriumi. Priš lakuojant baigiamąjį sluoksnį, labai svarbu kad pavišius būtų visiškai švarus. Norint paviršiams suteikti didesni cheminį atsparumą, galima įpilti priedo 1 % XA4080/00 (naudojimo sąlygos TDL).

Džiovinimas

Gaminius padengtus vandeniniais produktais rekomenduojama džiovinti ne žemesnėje nei 15̊C temperatūroje, oro drėgnumas neturėtų viršyti 85%. Nesilaikant rekomenduojamų  džiovinimo sąlygų susiformuoja netokia tvirta gaminio plėvelė. Visuomet rekomenduojama džiovinti specialiose džiovinimo sąlygose 20-30̊C temperatūroje.

Panaudojimas žaislams

AF72**/00 sudėtyje nėra sunkiųjų metalų ir tai atitinka Europos direktyvos reikalavimus  EN 71-3  ( Žaislų sauga – tam tikrų elementų migracija).

Specialios instrukcijos

Produkto neužšaldyti, laikyti ne žemesnėje nei 5°C temperatūroje. Produktą naudoti ne žemesnėje nei 15°C temperatūroje. Prieš naudojant produktą svarbu labai gerai išmaišyti, kad neliktų jokių nuosėdų.

Produkto likučius šalinti pagal galiojančius įstatymus, nešalinti į drenažus.Naudojant produktą, labai svarbu įsitikinti ar jūsų naudojama įranga yra tinkama vandeniniams produktams, ypač elektrostatinei purkštuvai, siurbliai ir tt. Ilgą laiką atidaryta produkto pakuotė  gali sugesti dėl ore esančių bakterijų, nes produktas yra vandeninis, todėl prieš naudodami produktą dar kartą patikrinkite produkto kvapą bei klampumą.